# Pegasus LKA 2

_________________________________________________________________________

Высокотемпературная синтетическая смазка, содержащая литиевый комплекс(Li).

Pegasus LKA 2 – синтетическая высокотемпературная смазка длительного срока эксплуатации при высоких температурах.

Высокая водостойкость и антикоррозийная устойчивость при температурах до 170 оС.

Благодаря применяемым компонентам смазки, обеспечивается высокая устойчивость к оксидации и термоударам до 220оС. Если составные части смазочного вещества испаряются при температуре свыше допустимой, в этом случае необходима повторная смазка.

Свойства

- Стабильность в условиях экстремальной температуры

- Наилучшая стабильность окисления для смазки на все время эксплуатации

- Низкая степень испарения

- Полностью синтетическая

- Очень липкая

- Устойчива к низким температурам

- Отличная устойчивость к воздействию воды

- Наилучшая защита от коррозии

Применение

- Для смазки крутящихся подшипников, действующих в режиме высокой температуры, например, в плитах, вентиляторах, моторах

- Предназначена для длительного срока эксплуатации

- Для смазки опор, цилиндрических, скользящих подшипников, также авиационных узлов

- Для смазки шестерней

- Для скользящих поверхностей во влажной среде

- Для высокоскоростных подшипников и механизмов

Как пользоваться

Заполнить подшипник пистолетом или автоматической системой смазки наполовину, высокооборотистые подшипники - на одну треть и очень низкооборотистые  подшипники - полностью.

| Свойства | Спецификация | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | KPE2P-30 |
| Основа |  |  | Синтетика |
| Цвет |  |  | Светло-коричневый |
| Вязкость | 40 оС | мм2/s | 150 |
| Вработанное насыщение | DIN ISO 2137 | ·0,1 мм | 265-295 |
| Невработанное насыщение |  | ·0,1 мм | 265-295 |
| Класс консистенции |  | NLGI | 2 |
| Точка капания | DIN ISO 2176 |  | 250 |
| Диапазон температуры |  | оС | -40 до + 170 |
| Кратковременно |  | оС | 220 |
| Проверочная устойчивость к воде | DIN 51807 | Степень | 1-90 |
| Стабильность окисления | DIN 51808 | бар | <0,3 |
| Защита от коррозии | DIN 51802 | Степень коррозии | 0-0 |