# Quick paste

_________________________________________________________________________

Высокотемпературная консистентная смазка

# Quick paste – высокотемпературная консистентная смазка с содержанием дисульфида молибдена, предназначена для экстремальных нагрузок и давления, а также высоких температур.

Quick paste устойчива к горячей  и холодной воде, горячему пару, кислотам и щелочам. Очень устойчива к процессам старения, не окисляется. Применяется там, где невозможно использовать жидкие смазки из-за проблем капания и налипания грязи.

Свойства

- Мягкая и скользящая

- Великолепная устойчивость к давлению

- Устойчивость к высоким температурам

- Устойчивость к вибрациям

- Хорошие антифрикционные свойства

- Хорошо защищает от коррозии

Применение

- Силовые установки

- Прокатные станы

- Для соединений, работающих при высоких температурах(турбины, выхлопные трубы, зубчатые колеса, клапаны, цепи, поверхности скольжения)

- Для инструментов и смазки при горячей обработке металлов(ковка, литье)

- Подшипники тележек при высоких температурах

- Для предотвращения возникновения дефектов в подшипниках и мостах

Как пользоваться

Очистить поверхность, набить подшипники с помощью экструдера. Набивать подшипники наполовину, очень медленные подшипники набивать полностью. Не смешивать с другими смазками и маслами.

| Свойства | Спецификация | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | DIN 51502 |  | MFLPF1,5U-30 |
| Основа |  |  | Минеральное масло |
| Цвет |  |  | серый |
| Плотность при 15оС | SEB 181301 | кг/м3 | 1700 |
| Вработанное насыщение | DIN ISO 2137 | ·0,1 мм | 275 |
| Водонепроницаемость статическая |  | класс | 0-90 |
| Точка капания | DIN ISO 2176 |  | отсутствует |
| Диапазон температуры Диаметр гранул Ø, MoS2 |  | оС >m | -35 до + 450 2,0 |