# Molyduval Soraja B 282

__________________________________________________________________________

Смазочное средство для пищевой промышленности

Soraja B 282 - универсальное смазочное, созданное на основе парафинового масла, предназначенное для смазки нормально загруженных подшипников. Обеспечивает очень хорошую устойчивость к воде.

Soraja B 282 можно использовать для смазки в пищевой промышленности, так как все его составные части соответствуют правилам USDA H1.

СВОЙСТВА

- Не токсично

- Чрезвычайно устойчиво к холодной и горячей воде

- Устойчиво к веществам, содержащим алкоголь и кислоты

- Не содержит силикон

- Длительные интервалы между смазками, так как средство устойчиво к окислению

- Не токсично, все составные части соответствуют USDA H1 и FDA.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для смазки крутящихся и скользящих подшипников

- Для смазки в пищевой промышленности, например, для смазки прилавков в мясных магазинах и на скотобойнях

- Для смазки и изоляции кранов и заслонок, можно использовать даже для смазки кранов, находящихся в пивоварнях

- Для смазки передаточных механизмов при больших нагрузках

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Нанесите автоматической смазочной системой или системой, находящейся под давлением. Очистите подшипники. Заполните их наполовину; подшипники, работающие в условиях высокого давления - на одну треть. Очень медленно вращающиеся подшипники заполните полностью. Не смешивайте со смазочными веществами на базе твердых сгустителей.

| Технические данные | Спецификация | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | DIN 51502 |  | K2R-30 |
| Основа |  |  | Парафиновое масло |
| Цвет |  |  | Прозрачное |
| Плотность при 15оС | SEB 181301 | кг/м3 | 900 |
| Насыщение действия | DIN ISO 2137 | ·0,1 мм | 265-295 |
| Класс консистенции | DIN 51818 | NLGI | 2 |
| NLGI |  |  |  |
| Точка капания | DIN ISO 2176 | оС | нет |
| Диапазон температуры действия |  | оС | -30 до + 120/150 |